**Бумага для кассовых лент**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя/ метод испытания | Норма | | | | | Метод испытания |
| 1. Масса бумаги площадью 1 м2, г | 50 ± 2 | 55 ± 2 | 60 ± 2 | 65 ± 2 | 80 ± 2 | ГОСТ 13199 |
| 1. Толщина\*, мкм, | 70 – 75 | 76 – 82 | 82 – 88 | 86 – 94 | не менее 94 | ГОСТ 27015 |
| 1. Разрывная длина, м, не менее:   в машинном направлении бумаги | 4800 | | | | 4000 | ГОСТ 30436 (ИСО 1924-2) |
| 1. Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60 ) при одностороннем смачивании, г, не более | 30 | | | | | ГОСТ 12605 |
| 1. Белизна, %, не менее:   с ООВ  с ООВ (повышенная)  без ООВ | 90  100  82 | | | | | ГОСТ 30113 |
| 1. Массовая доля золы, %, не более | 20 | | | | | ГОСТ 7629 |
| 1. Сорность (число соринок на 1м2) размером:   от 0,1 до 0,5 мм2, не более | 80 | | | | | ГОСТ 13525.4 |
| 1. Влажность, %, | 4,0 – 5,5 | | | | | ГОСТ ISO 287 |